| matériau | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloc béton (Parpaing de ciment) | 1185 | 0.952 | 1080 | 10 | 219 | 80 |
| Bloc béton rectifié pose joint mince 20cm | 1185 | 0.650 | 1080 | 10 | 219 | 80 |
| Brique standard 20 cm | 650 | 0.390 | 1008 | 13 | 670 | 144 |
| Brique joint mince de type B | 650 | 0.270 | 1008 | 13 | 469 | 132 |
| Brique joint mince de type A | 650 | 0.200 | 1008 | 13 | 469 | 132 |
| Brique joint mince R=1.32 (optibric PV 4G) | 687 | 0.152 | 1008 | 13 | 469 | 132 |
| Monomur de terre cuite 37cm | 740 | 0.120 | 1008 | 13 | 521 | 115 |
| Bloc béton pierre ponce rectifié type Tarmabloc Vtherm 25cm | 600 | 0.156 | 1000 | 15 | 223 | 99 |
| Bloc pierre ponce type Cogetherm 30cm | 700 | 0.146 | 1000 | 15 | 223 | 99 |
| Bloc pierre ponce type Cogetherm 35cm | 700 | 0.146 | 1000 | 15 | 223 | 99 |
| Beton cellulaire 350kg/m3 | 350 | 0.090 | 864 | 3 | 500 | 175 |
| Beton cellulaire 400kg/m3 | 400 | 0.100 | 864 | 3 | 500 | 175 |
| Mur béton armé | 2150 | 1.650 | 1008 | 105 | 807 | 307 |
| Béton caverneux | 1700 | 1.150 | 1000 | 80 | 638 | 243 |
| Briques pleines (cuites) | 1850 | 1.000 | 1000 | 10 | 1306 | 280 |
| Pisé (1900 kg / m3) | 1900 | 1.050 | 1008 | 10 | 110 | 33 |
| Adobe ou torchis dense (1600 kg/m3) | 1600 | 0.650 | 1008 | 10 | 110 | 33 |
| Bois léger brut, séché à l'air (sapin, épicéa) | 540 | 0.140 | 2400 | 35 | 332 | -388 |
| Bois léger, raboté, étuvé (sapin, épicéa) | 500 | 0.140 | 2400 | 35 | 610 | -388 |
| Bois lourd (hêtre, chêne) | 800 | 0.200 | 2700 | 35 | 560 | -388 |

| matériau | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneau de bois contre-collé ou lamellé-collé | 540 | 0.140 | 2400 | 35 | 1446 | -284 |
| Laine de roche 20kg/m3 (rouleaux) | 20 | 0.050 | 1030 | 1 | 180 | 44 |
| Laine de roche 70kg/m3 | 70 | 0.042 | 1030 | 1 | 630 | 154 |
| Laine de roche 110kg/m3 | 113 | 0.044 | 1030 | 1 | 1013 | 248 |
| Laine de roche 140kg/m3 | 138 | 0.046 | 1030 | 1 | 1238 | 303 |
| Laine de roche 160kg/m3 | 163 | 0.047 | 1030 | 1 | 1463 | 358 |
| Laine de verre 18kg/m3 (rouleaux) | 18 | 0.044 | 1030 | 1 | 210 | 26 |
| Laine de verre 35kg/m3 | 35 | 0.039 | 1030 | 1 | 420 | 53 |
| Laine de verre 60kg/m3 | 60 | 0.038 | 1030 | 1 | 720 | 90 |
| Laine de verre 100kg/m3 | 100 | 0.039 | 1030 | 1 | 1200 | 150 |
| Laine de roche en vrac | 35 | 0.065 | 1030 | 1 | 315 | 77 |
| Polystyrène expansé | 18 | 0.039 | 1450 | 60 | 486 | 67 |
| Polystyrène extrudé (Plaques expansées aux HCFC) | 34 | 0.035 | 1450 | 150 | 918 | 126 |
| Mousse de polyuréthanne 30kg/m3 (plaques moulées) | 34 | 0.029 | 1450 | 150 | 905 | 131 |
| Verre cellulaire 160kg/m3 (plaques) | 120 | 0.042 | 3000 | 1500000 | 1174 | 156 |
| Béton cellulaire Multipor | 115 | 0.040 | 864 | 3 | 447 | 150 |
| Panneaux laine de bois > 200 kg / m3 | 275 | 0.100 | 1700 | 5 | 19 | -503 |
| Panneaux laine de bois > 150 kg / m3 | 175 | 0.070 | 1700 | 5 | 12 | -320 |
| Panneaux laine de bois > 130 kg / m3 | 140 | 0.042 | 1700 | 5 | 10 | -256 |
| Laine de chanvre, lin, coton | 40 | 0.060 | 1600 | 1 | 336 | 72 |
| Laine de mouton et autres fibres animales | 35 | 0.060 | 1600 | 1 | 252 | 54 |
| Plumes de Canard | 30 | 0.040 | 1560 | 3 | 268 | 50 |
| Liège expansé conforme norme NF EN 13170 | 125 | 0.049 | 1560 | 1 | 85 | -229 |
| Paille (bottes à plat) | 83 | 0.080 | 1332 | 1 | 1 | -165 |
| Paille (bottes sur chant) | 83 | 0.052 | 1332 | 1 | 1 | -165 |
| Ouate de cellulose soufflée | 23 | 0.042 | 1900 | 1 | 50 | 9 |
| Ouate de cellulose injectée | 45 | 0.042 | 1900 | 1 | 98 | 17 |
| Ouate de cellulose (panneaux) | 70 | 0.042 | 1900 | 3 | 152 | 27 |
| Perlite en vrac | 100 | 0.060 | 900 | 2 | 472 | 100 |
| Panneau Perlite Expansée EPB non revêtu | 154 | 0.050 | 900 | 20 | 1214 | 217 |

| matériau | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaque plâtre BA13 | 825 | 0.250 | 1008 | 7 | 1100 | 200 |
| Fermacell | 1125 | 0.360 | 1265 | 11 | 1669 | 412 |
| Carreau de plâtre | 957 | 0.320 | 1000 | 7 | 1290 | 234 |
| Panneau d'aggloméré type OSB | 620 | 0.130 | 1584 | 40 | 2066 | -473 |
| Panneau de particules agglomérées | 670 | 0.120 | 1584 | 33 | 1900 | -540 |
| Panneau MDF 1 | 528 | 0.100 | 1584 | 16 | 3100 | -480 |
| Enduit de chaux | 1550 | 0.700 | 864 | 7 | 1014 | 437 |
| Enduit de ciment | 1900 | 0.800 | 864 | 25 | 1243 | 536 |
| Enduit terre et Pisé | 2000 | 1.200 | 1008 | 10 | 110 | 33 |
| Enduit plâtre courant intérieur | 1150 | 0.570 | 1008 | 8 | 393 | 86 |

| matériau | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Béton de chaux-chanvre 250kg/m3 (toiture) | 250 | 0.060 | 580 | 6 | 218 | -70 |
| Béton de chaux-chanvre 450 kg/m3 (mur, sol) | 450 | 0.100 | 580 | 8 | 392 | -126 |
| Béton terre-paille 300kg/m3 | 300 | 0.170 | 1300 | 1 | 7 | -165 |
| Béton terre-paille 600kg/m3 | 600 | 0.170 | 1300 | 3 | 19 | -133 |
| Pierre ferme et demi ferme | 1895 | 1.400 | 1000 | 45 | 0 | 4 |
| Pierre très tendre | 1590 | 0.850 | 1000 | 25 | 0 | 4 |
| Meulières | 2200 | 1.800 | 1000 | 45 | 0 | 4 |
| Ponces naturelles | 400 | 0.120 | 1000 | 7 | 0 | 4 |
| Granites | 2600 | 2.800 | 1000 | 10000 | 0 | 4 |
| Shistes, ardoises | 2400 | 2.200 | 1000 | 900 | 0 | 4 |
| matériau | densité (kg/m3) | conductivité thermique λ (W/m.K) | chaleur spécifique (J/kg.K) | résistance diffusion vapeur d'eau μ mu (-) | énergie grise d'origine non renouvelable (kWh/m3) | impact environnemental/ changement climatique (kg eq CO2/m3) |
| Briquettes de parement | 1850 | 0.833 | 1000 | 10 | 1306 | 280 |
| Lame d'air ventilé | 1 | 0.192 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 5 mm | 1 | 0.047 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 10 mm | 1 | 0.071 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 20 mm | 1 | 0.130 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 25 mm | 1 | 0.155 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 30 mm | 1 | 0.180 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 40 mm | 1 | 0.230 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Lame d'air 50 mm | 1 | 0.280 | 1000 | 1 | 0 | 0 |
| Pare-Vapeur (Sd=1500m) | 130 | 2.300 | 2300 | 1500000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=100m) | 130 | 2.300 | 2300 | 100000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=50m) | 130 | 2.300 | 2300 | 50000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=20m) | 130 | 2.300 | 2300 | 20000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=10m) | 130 | 2.300 | 2300 | 10000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=5m) | 130 | 2.300 | 2300 | 5000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=2m) | 130 | 2.300 | 2300 | 2000 | 0 | 0 |
| Freine vapeur (Sd=1m) | 130 | 2.300 | 2300 | 1000 | 0 | 0 |
| Pare-pluie (Sd=0,1) | 130 | 2.300 | 2300 | 100 | 0 | 0 |
| Pare-pluie (Sd=0,2) | 130 | 2.300 | 2300 | 200 | 0 | 0 |
| Pare-pluie (Sd=0,5) | 130 | 2.300 | 2300 | 500 | 0 | 0 |
| Papier Kraft | 120 | 0.420 | 1500 | 3000 | 0 | 0 |
| Papier imprégné asphalte (papier 10min) | 850 | 9.999 | 1500 | 4371 | 0 | 0 |
| Papier imprégné asphalte (papier 30min) | 909 | 9.999 | 1500 | 2144 | 0 | 0 |
| Papier imprégné asphalte (papier 60min) | 824 | 9.999 | 1500 | 405 | 0 | 0 |
| Papier bitume (Feutre N°15) | 715 | 4.000 | 1500 | 993 | 0 | 0 |